附件1

ICS XXXXX

P XX

中国水利工程协会

团 体 标 准

T/ CWEA:XX -201X

水利水电工程模袋混凝土施工技术规范

Technical specification for fabrifrom concrete construction of water

and hydropower projects

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                              201X-XX-XX实施

中国水利工程协会  发布

前  言

根据中国水利工程协会标准制修订工作安排，按照SL1─2014 《水利技术标准编写规定》要求，编制本标准。

本标准共8章和3个附录，主要技术内容有：

——模袋混凝土设计；

——施工准备；

——基础面处理；

——模袋加工和铺设；

——混凝土灌注；

——施工质量检验与评定；

本标准为首次发布。

本标准批准部门：中国水利工程协会

本标准主编单位：湖北华夏水利水电股份有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准审查会议技术负责人：

本标准体例格式审查人：

本标准内部编号：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  模袋混凝土设计	3

3.1  一般规定	3

3.2  适用条件	3

3.3  厚度计算及稳定分析	3

3.4  排水设计	3

3.5  边界构造措施	4

4  施工准备	5

4.1  一般规定	5

4.2  原材料	5

4.3  混凝土配合比	5

4.4  生产性试验	6

5  基础面处理	7

5.1  一般规定	7

5.2  水上基础面	7

5.3  水下基础面	7

6  模袋加工和铺设	8

6.1  一般规定	8

6.2  模袋加工	8

6.3  模袋铺设	8

7  混凝土灌注	10

7.1  一般规定	10

7.2  混凝土拌和、运输	10

7.3  混凝土灌注充填	10

7.4  养护	11

8  施工质量检验与评定	12

8.1  一般规定	12

8.2  项目划分	12

8.3  基础面质量检验	12

8.4  模袋制作及铺设质量检验	13

8.5  混凝土灌注质量检验	14

8.6  外观质量检查	15

8.7  质量评定	16

附录A  模袋混凝土厚度计算	17

附录B  模袋混凝土护坡抗滑稳定计算	18

附录C  模袋混凝土质量评定表	19

标准用词说明	24

条 文 说 明	25

# 1  总则

1.0.1  为规范水利水电工程模袋混凝土施工，保证模袋混凝土施工质量和安全，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于水利水电工程中水深小于8m的水下及所有水上模袋混凝土工程设计和施工，临时工程和应急性抢险工程设计和施工宜参照执行。

1.0.3  模袋混凝土施工前，施工单位应根据现场实际情况及自身资源条件编制施工方案，制定安全生产文明施工措施，确保施工安全，做好生态环境保护等工作。

1.0.4  本标准主要引用下列标准：

GB/T 17640  土工合成材料 长丝机织土工布

GB 50287  水力发电工程地质勘察规范

GB50290   土工合成材料应用技术规范

SL 176  水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 191  水工混凝土结构设计规范

SL 260  堤防工程施工规范

SL 352  水工混凝土试验规程

SL 632  水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程

SL 677  水工混凝土施工规范

SL 744  水工建筑物荷载规范

DL/T 5100  水工混凝土外加剂技术规程

JG/T 5094  混凝土搅拌运输车

JGJ/T 10  混凝土泵送施工技术规程

JTS 257  水运工程质量检验标准

1.0.5  模袋混凝土施工除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  土工模袋  geofabriform

由土工合成材料缝制而成的连续或单独的双层袋状结构体，层间以扣带和一定长度的尼龙绳相连接。

2.0.2  大流动性混凝土  mobility concrete

大流动性混凝土是一般是指坍落度大于160mm，和易性、可泵性较好的泵送混凝土。

2.0.3  土工模袋混凝土  geofabrifrom concrete

将大流动性混凝土灌入铺设的土工模袋中，固化形成的整体结构。

# 3  模袋混凝土设计

## 3.1  一般规定

3.1.1  模袋混凝土工程设计应收集气温、风况、降水、水位、流速、潮汐、波浪、冰情、冻土、地下水、地形地貌等气象、水文、测量资料。

3.1.2  模袋混凝土工程设计地质资料应包括工程地质、水文地质等，并应满足GB 50287的要求。

3.1.3  模袋混凝土的厚度应根据稳定计算并结合工程现场地形、类别、水流条件和重要性等综合考虑确定，厚度不宜小于10cm，且满足稳定要求。

3.1.4  模袋混凝土强度等级不宜低于C20，抗冻及抗渗等级应满足SL 191的要求。

3.1.5  永久工程模袋布选用高强机织土工布，应具有抗氧化、抗酸碱及抗磨损性能，质量符合设计要求，其技术性能指标应符合GB/T 17640的规定。

3.1.6  永久工程模袋混凝土的耐久性应根据设计使用年限、现行水利行业标准SL 191的环境类别以及水、土对混凝土腐蚀性的评价进行设计，临时性工程可不提出耐久性要求。

## 3.2  适用条件

3.2.1  模袋混凝土可适用于水库、江河、湖泊、渠道、水闸等工程的坝、堤地基和岸坡的防护。

3.2.2  岸坡模袋混凝土应设置在稳定的边坡上，边坡坡比不宜陡于1:1.5，且坡面应整平、压实、无尖锐杂物，平整度不大于100mm。

## 3.3  厚度计算及稳定分析

3.3.1  模袋混凝土厚度应能抵抗水下漂浮、地下水顶托和冬季坡前冰推力作用，保持稳定，计算方法见附录A。

3.3.2  受冰冻破坏严重地区的永久模袋混凝土厚度宜考虑冻融损耗适当增加。

3.3.3  模袋混凝土护坡应进行抗滑、抗浮稳定计算，计算方法见附录B。

## 3.4  排水设计

3.4.1  模袋混凝土应根据护坡地质情况、水位条件进行排水设计，背坡面水压力较大的护坡工程应设置排水孔（排水管）。可采用正方形或梅花形布置，孔径可为50mm～100mm，内部宜填充碎石，底部铺设反滤土工布。排水孔倾角可为10°～15°，孔向呈水平向，内高外低。

3.4.2  有地面径流或排水要求的坡顶，应设置截水沟或其它防止地表水侵蚀模袋下部基土的措施。

3.4.3  岸坡需要排水的模袋混凝土应设置反滤层，反滤层可选用砂石、土工织物等，其性能指标应符合GB/T 17640、GB50290的规定。

3.4.4  模袋混凝土护坡应根据坡面渗透排水量确定排水孔数量，顺坡轴向1m所需排水孔孔数n可按公式（3.4.4）计算。

（3.4.4）

式中：

—安全系数，可取1.5；

—顺坡轴向1m渗透排水量，m3/s；

—反滤层渗透系数，m/s；

—渗水处水力坡度；

—单个排水孔面积，m2/s。

## 3.5  边界构造措施

3.5.1  模袋混凝土护坡的坡肩、坡脚宜设置压顶、护脚设施，压顶、护脚设施可采用混凝土、浆砌石或填土覆盖固定，护脚一般应伸入坡脚冲刷线以下不小于0.5m。

3.5.2  冲刷较强的护岸，模袋混凝土的下部护脚宜在河床延伸一定长度，其值可根据河床冲刷程度确定，并采用压脚棱体或护脚块体进行防护。

3.5.3  模袋混凝土护坡上下游宜设置埋入侧翼的模袋混凝土沟槽。

3.5.4  模袋混凝土接缝处底部应设置土工织物反滤层，模袋与土工织物反滤层的搭接长度不应小于0.5m。

3.5.5  模袋混凝土可在混凝土内配置构造钢筋防止不均匀沉陷、温度收缩裂缝产生。

# 4  施工准备

## 4.1  一般规定

4.1.1  综合考虑设计混凝土性能、混凝土浇筑工程量、现场施工条件以及施工进度要求等因素，合理选配施工设备。

4.1.2  做好施工区域的水文、气象、潮汐资料的收集，合理安排施工进度计划。

4.1.3  对提供的基准点坐标、高程进行复核；并完成施工测量控制网布设、施工区原始地形测绘和施工定位放样等工作。

4.1.4  做好工程现场模袋灌注工艺试验。

## 4.2  原材料

4.2.1  土工模袋材料包括机织土工布、加筋带、尼龙绳、拼缝线等，应符合下列要求：

1  材质应为高强长丝机织布；

2  外观应光滑平整、色泽一致，不允许有大于0.5cm的破损和并列2根以上的断纱和缺纱等重大缺陷；

3  规格、型号和性能应符合设计要求，质量检测应符合GB/T 17640要求。

4.2.2  土工织物在运输、储存中，应标签完整，不应出现破损、沾污、受潮、雨淋、暴晒现象。出现下列情况的土工材料不得使用：

1  存放期超过6个月，未经再次检验或检验不合格的；

2  表面出现孔洞或老化明显的。

4.2.3  混凝土所需水泥、砂石骨料、粉煤灰、外加剂、水等原材料质量检验按SL 677执行。

## 4.3  混凝土配合比

4.3.1  模袋混凝土配合比应根据设计强度、施工条件、原材料供应情况及施工机具进行配制，按SL 352进行试验确定，其选用除满足强度、抗冻等设计要求外，还应符合下列规定：

1  混凝土应具备良好的和易性、流动性和泵送性。混凝土坍落度不宜小于160mm。

2  水胶比宜采用0.50～0.55,如寒冷地区有抗冻要求, 经试验验证可适量降低；

3  混凝土宜采用普通硅酸盐水泥，水泥用量应满足混凝土强度、耐久性要求，且不低于300kg/m3；

4  混凝土掺用粉煤灰应由试验确定。掺和料应选用Ⅱ级及以上粉煤灰，掺用比例不应大于胶凝材料的15%；

5  混凝土应按DL/T 5100要求选择掺用外加剂；

6  骨料应采用连续级配，细骨料宜选用中砂，粗骨料宜优先选用卵石，其最大粒径应符合表4.3.1的要求，且适应泵送管径对混凝土最大骨料粒径要求。

表4.3.1  模袋混凝土粗骨料最大粒径

| 模袋混凝土厚度（mm） | 骨料最大粒径（mm） |
| --- | --- |
| 150～250 | 20 |
| ≥250 | 40 |

4.3.2  水下模袋混凝土在配合比设计时，宜提高一个混凝土强度等级。

## 4.4  生产性试验

4.4.1  模袋混凝土施工前应进行生产性工艺试验，按施工方案拟定的施工工艺验证模袋混凝土施工的可行性。

4.4.2  试验目的如下（但不限于）：

1  检查选定的拌和、运输、充灌、铺设机具的性能是否能满足施工质量和进度要求；

2  检查模袋铺设、模袋固定、模袋搭接、混凝土充填的质量和性能是否满足设计要求，验证拟定的充灌次序是否满足实际施工要求；

3  验证泵灌速度、泵灌压力等试验参数，确定模袋预留收缩量、上下层的扣带间距等技术指标；

4  按拟定方案验证水上水下工程施工安全，杜绝一切安全隐患。

4.4.3  生产试验选择部位和时间应具有代表性，潮汐、水下流速能反映施工现场条件。试验范围应能充分反应搭接或缝接质量。

4.4.4  试验过程应详细记录，质量检测结果应全面，水下混凝土灌注宜进行水下质量摄像检查。

# 5  基础面处理

## 5.1  一般规定

5.1.1  基础面处理包括水上、水下坡面和平台、坡脚的表层清理及其坑、洞、槽、台阶、软弱地基等的处理。

5.1.2  原始基础面上的树根、杂草、垃圾、废渣以及其它障碍物应清理干净，清理范围应超出基础面设计边线以外50cm。

5.1.3  基础面处理过程应做好详细记录。

5.1.4 基础面处理完毕后应及时报验，验收后应立即进行下道工序施工。若不能立即施工，应做好基础面的保护，复工前应再检验，必要时须重新清理。

## 5.2  水上基础面

5.2.1  水上基础面施工应符合SL 260要求。

5.2.2  整坡后基础面坡比应符合设计要求。

5.2.3  找平修整后的坡面应坚实、平顺、无明显凸凹、无杂物。坡面最大岗洼凸凹应不大于10cm。

## 5.3  水下基础面

5.3.1  水下坡面应以“突出部位削坡，凹坑部位回填”的原则进行修整，确保基础面平顺过渡，无突变。

5.3.2  水下边坡整理时，严禁超挖，坡面草皮等杂物及易损伤模袋布的硬物，必须清除。亏坡部位宜采用天然级配砂砾料分层压实，严禁贴坡回填。不易填筑的部位，可用编织袋装碎石或散抛块石，垒成设计坡面。

5.3.3  水下淤泥质软基础面，可根据现场条件采取清除、土工合成材料加筋垫层、通长管袋垫层、抛石挤淤、填砂挤淤、铺设塑料排水板等方法进行处理，确保岸坡整体稳定。

5.3.4  陡坡河岸和坡脚砂石流失形成的冲坑基础面，应先抛填块石或宾格石笼进行镇脚找坡,之后铺填袋装砂石找平层。找平层应大体平顺,可利用潜水员进行检查。

6  模袋加工和铺设

## 6.1  一般规定

6.1.1  模袋加工前应根据设计图纸、设计说明、土工织物的幅面、现场制作条件、施工条件和现场地形等进行深化设计，确定模袋制作的尺寸，并应预留收缩量，收缩量宜通过试验确定。

6.1.2  模袋上下层的扣带间距应经现场试验确定，采用20cm×20cm为宜；系绳长度按照设计厚度绑扎。

6.1.3  模袋铺设必须在边坡修整和基础面处理验收合格后进行。

6.1.4  模袋铺设完成后应及时进行混凝土灌注。

## 6.2  模袋加工

6.2.1  未经检查验收或验收不合格的土工合成材料不得用于模袋加工，有个别轻微缺陷的土工合成材料应在加工前完成修补。

6.2.2  模袋按其平面尺寸分为标准型和异型两种，标准型模袋的加工尺寸宜按设计坡长（宽度）分段（长度）加工，异型模袋的尺寸可根据地形测量的结果进行加工。

6.2.3  单幅模袋布在堤坝横断面方向上应整块制作加工，不准搭接或缝接，在堤坝轴线（纵向）方向拼接质量应满足设计要求，拼缝强度不低于原织物强度的60%。

6.2.4  每幅模袋设不少于2个充灌口，每个充灌口充灌面积不宜大于20m2，一般在平台靠斜坡边和斜坡上各设1个。每个充灌口应缝制一只袖口，袖口与配套充灌管路应能可靠连接。充灌口位置、间距、袖口长、直径应符合设计要求。

6.2.5  成品土工模袋应妥善存放，运输、装卸过程中严防机械损伤，运至现场的模袋在铺设前，应采用遮光材料加以覆盖以防止紫外线的损害。

## 6.3  模袋铺设

6.3.1  模袋铺设准备工作应符合下列规定：

1 充分了解当地气象、水文地质情况，施工宜避开主汛期和高潮位时段，减少高水位、高流速对模袋铺设质量的影响；

2  严格按设计图纸要求进行工程测量定位放样，放样内容应包括坡肩线、坡脚线和坡面边线。

3  应配置足够数量的固定桩、紧线器或手动葫芦，用以调整模袋上、下位置并固定模袋。

4  运入施工现场的模袋检查合格，方准使用。对运输过程中造成穿孔、撕（割）裂的，应进行修补。

5   基础面验收合格，验收资料齐全。

6.3.2  模袋铺设施工作业应符合下列规定：

1  模袋铺设应按先上游后下游、先深水后浅水、先标准断面后异形断面的次序进行；

2  模袋铺展应采用机械与人工结合，在浅水区(水深1.5m内)或旱地用人工铺展；在水深超过1.5m的水区以驳船或浮动平台机械铺设为主，由潜水员配合作业；

3  模袋铺设时应将缝制好的模袋卷按单元顺序置于定位桩外侧，通过拉紧装置与定位桩可靠相连；

4  铺设模袋时，应充分考虑收缩余量，保证相邻模袋充分搭接、准确覆盖；

5  铺展模袋时，应采取措施，固定模袋；

6  相邻模袋应用双股线缝接紧密。接缝处底部铺设的反滤布不小于1m，与模袋布搭接宽度不应小于50cm，并应顺直平整；

7  模袋铺设后应拉紧上缘固定绳索，并及时充填混凝土。

# 7  混凝土灌注

## 7.1  一般规定

7.1.1  灌注施工应根据批复的施工方案，结合水文、地质、气象、潮汐、航运等因素及时有效调整施工作业措施。

7.1.2  水下施工深度超过2m，应配备潜水员控制水下混凝土灌注和铺设质量。

7.1.3  气温低于4℃时，不应进行混凝土作业。

7.1.4  流速超过1.5m/s，不允许进行水下混凝土灌注作业。

7.1.5  灌注施工中应由专人现场调度，各施工作业点间应通讯顺畅，协作有序。

7.1.6  灌注作业应遵守水上交通、航道管理、海事管理相关规定。

## 7.2  混凝土拌和、运输

7.2.1  混凝土拌和按SL 677相关条款执行。

7.2.1  模袋混凝土搅拌运输车性能应符合JG/T 5094的要求。

7.2.3  泵送距离应符合SL/T 225要求，泵送管道布设除应符合JGJ/T 10要求外，还应符合下列要求。

1  管路应按输送距离最短、输送弯头最少的原则进行布置；

2  水下管道应采用软管，陆上管道应密封良好；

3  泵送管径选用应满足混凝土最大骨料粒径要求。

## 7.3  混凝土灌注充填

7.3.1  混凝土灌注充填前应完成下列各项施工准备。

1  模袋铺设工序经检验并验收合格；

2  已完成混凝土灌注充填生产性试验，试验参数及结论经验证可满足设计要求；

3  拌和、运输、泵送设备经调试运行，工况满足施工要求；

4  各级技术交底和安全交底。

7.3.2  管道接入和封扎应满足下列要求。

1  灌口与泵管接入和封扎应绑扎牢固；

3  灌口内浇筑管道插入深度不宜低于10cm；

4  当泵管垂直插入充填口内时，应在泵管口设置减冲挡板；

5  在灌满撤管后应立即封扎。

7.3.3  模袋混凝土应按先深水后浅水、先标准断面后异形断面的次序，由已充填的相邻模袋开始，沿自下而上，依次充填。顺水流方向宜采用先上游后下游的施工顺序开展。

7.3.4  充填宜采用低流量泵灌，泵灌速度宜为10m3/h，泵灌压力宜为0.2Mpa～0.3Mpa。

7.3.5  充灌次序依据工艺试验及现场实际充灌情况进行调整，应密切观察灌口充填范围内的饱满度，近饱满时，可暂停5min～10min，待模袋中水分和空气析出后，再充填至饱满。

7.3.6  如因故中断充灌，混凝土的间歇应小于初凝时间，并符合SL 677规范要求。

7.3.7  遇模袋内混凝土流动不畅，无法到达预定部位，或需找平时，在混凝土初凝前，可采用人工由上向下踩压混凝土处理,严禁向模袋内注水。

7.3.8  混凝土充灌中如出现管道堵塞、模袋鼓胀、鼓包现象时，应认真分析原因，采取剔除超径粗骨料、控制充灌压力、加强人工压踩等方法及时进行处理并预防，不得随意加压充灌。

7.3.9  水上模袋在充灌前应充分湿润，充灌后应立即将表面附着灰渣冲洗干净，混凝土终凝后、强度小于3.5MPa前不得有人员踩踏和物体堆压。

7.3.10  有排渗要求时，应预先铺设反滤层和排水管，排水管在施工前后应贯通，无堵塞。

7.3.11  边界处理应按设计要求及时进行，但不得早于边界处模袋混凝土浇筑完成14天。

## 7.4  养护

7.4.1  水上模袋混凝土浇筑完毕后，应按下列要求进行养护：

1  模袋混凝土表面应在浇筑完毕后根据气温、风速、湿度等环境因素及时进行养护；

2  混凝土养护应连续进行，养护期内应始终保持混凝土表面湿润；

3  混凝土养护时间，不宜少于28天。

7.4.2  模袋混凝土养护应由专人负责，并应作好养护记录。

# 8  施工质量检验与评定

## 8.1  一般规定

8.1.1  质量检验应符合SL 176要求。

8.1.2  检测方法、数据修约原则应符合相关规范要求；质量检测记录应妥善保存，严禁涂改或自行销毁。

## 8.2  项目划分

8.2.1  模袋混凝土工程项目划分应符合SL176的相关规定。

8.2.2  单元工程宜按下列原则划分：

1  划分界限宜设在模袋混凝土拼接或搭接处，单元工程长度宜在20m～30m之间；

2  同一分部工程中各单元工程的工程量（或投资）不宜相差太大；

3  永久性水下模袋混凝土工程，应确定为重要隐蔽（关键部位）单元工程。

8.2.3  模袋混凝土单元工程应划分为基础面、模袋制作及铺设、混凝土灌注（含养护）、外观质量检查4个工序，其中模袋制作及铺设、混凝土灌注为主要工序。

## 8.3  基础面质量检验

8.3.1  水上基础面质量检查参照SL260执行，水下基础面质量检验应辅以水下测量或潜水员检查。

8.3.2  基础面施工质量检验标准见表8.3.2。

表8.3.2  基础面施工质量检验标准

| 项类 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 水上表土清理 | 基础表层树根、杂草、垃圾、废渣等障碍物已全部清除 | 观察、查阅施工记录， | 10至20米一个断面，每个断面每一层检查3至5个点。 |
|  | 2 | 不良土质处理 | 水上淤泥、腐殖质土全部清除。水下深层软基础面处理符合设计要求 |  |  |
|  | 3 | 基础面回填 | 水上基础面坑、沟、槽、台阶和水下亏坡等回填处理符合设计要求 | 观察、查阅施工记录，取样试验等， |  |
|  | 4 | 平整度 | 水上不大于100mm 水下不大于150mm | 观察、查阅施工记录、量测， |  |

表8.3.2  基础面施工质量检验标准  （续）

| 项类 |  | 检验项目 |  | 质量要求 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 基底高程 | 水上 | -10 mm～+10 mm | 观察、测量、查阅施工记录， | 10至20米一个断面，每个断面检查3至5个点。 |
|  |  |  | 水下 | -20 mm～+20 mm |  |  |
|  | 2 | 平台高程 | 陆上 | -10 mm～+10 mm |  |  |
|  |  |  | 水下 | -20 mm～+20 mm |  |  |
|  | 3 | 基底宽度 |  | 不小于设计值，超出设计边线50cm |  |  |
|  | 4 | 边坡坡度 |  | 不陡于设计要求 |  |  |
|  | 5 | 轴线偏移 | 陆上 | ±50mm |  |  |
|  |  |  | 水下 | ±100mm |  |  |

## 8.4  模袋制作及铺设质量检验

8.4.1  模袋制作及铺设除应符合设计要求外，还应符合本规范第5.2和5.3节要求。

8.4.2  模袋制作及铺设施工质量检验标准见表8.4.2。

表8.4.2 模袋制作及铺设施工质量检验标准

| 项类 |  | 检验项目 | 质量要求 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 制作及连接 | 模袋沿横断面方向整块制作加工，纵断面方向连接方式符合设计要求 |  | 观察、查阅施工记录 | 全部 |
|  | 2 | 固定及安装 | 模袋固定、定位桩位置和间距符合规范和设计要求，模袋安装位置符合设计要求 |  | 观察、量测、查阅施工记录 | 全部 |
|  | 3 | 铺设表面 | 模袋与基础面贴合紧密，平整、无褶皱，且松紧适度 |  | 观察、量测、查阅施工记录 | 全部 |
| 一般项目 | 1 | 模袋规格尺寸 | 长度 | 不少于设计长度的105% | 量测 | 每幅模袋每项检测数量不少于2点 |
|  |  |  | 宽度 | 不少于设计宽度的107% |  |  |

表8.4.2  模袋制作及铺设施工质量检验标准  （续）

| 项类 |  | 检验项目 | 质量要求 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 2 | 充灌口设置 | 直径 | 允许偏差±30mm | 量测 | 每幅模袋每项检测数量不少于2点 |
|  |  |  | 间距 | 允许偏差±50mm |  |  |
|  |  |  | 袖长 | 允许偏差±30mm |  |  |
|  | 3 | 铺设边线 | 允许偏差±20mm |  | 观察、量测、查阅施工记录 | 每幅模袋每项检测数量不少于3点 |
|  | 4 | 上下端（坡肩、坡脚）预留余量 | 允许偏差±30 mm |  | 观察、量测、查阅施工记录 |  |
|  | 5 | 接缝与下垫土工织物搭接宽度 | 不小于设计值，且每一侧不小于50cm |  | 观察、量测、 | 每缝上、中、下各1处 |

## 8.5  混凝土灌注质量检验

8.5.1  施工原材料质量、混凝土拌和及拌合物质量检验按SL 677执行。

8.5.2  模袋混凝土抗压强度检验与评定应符合下列要求。

1  模袋混凝土抗压强度试件制备执行JTS 257要求；

2  模袋混凝土28d龄期抗压强度试件检测数量按每班次、每100m3成型一组取样，不足100m3时取样一组。

3  模袋混凝土抗压强度检验评定执行SL 176的要求和规定。

4  有要求时可钻芯取样检测复核混凝土强度。混凝土芯样钻取、加工和试验按相关标准执行。钻芯检测强度应做为复核结果，不宜与常规试件一同统计评定。

8.5.3  模袋混凝土有抗冻、抗渗性能要求的，其检测按设计和相关规范要求执行，主要施工部位季取样检测试件不应少于2组。

8.5.4  水上模袋混凝土厚度检验与评定应符合下列要求：

1  厚度检测应在泵灌完成后立即采用探针和钢尺进行。

2  厚度检测应根据模袋结构，在1m2区域表面，于凸凹处同比例取测点12个，取算术平均值做为测点厚度检测值。

8.5.5  灌注前应按设计模袋规格计算每幅理论充灌混凝土量，实际灌注混凝土量与计算量的偏差值宜控制在-5%～+8%之间。

8.5.6  验收前应进行水下模袋施工整体效果检查，检查方法应符合合同约定和设计要求，可采用水下无人探测系统，辅以水声定位系统和声纳扫描系统对水下模袋铺设区域、充盈饱满情况和水下模袋搭接等现状提供声像资料。

8.5.7  混凝土灌注施工质量检验标准见表8.5.7。

表8.5.7  混凝土灌注施工质量检验标准

| 项类 |  | 检验项目 | 质量要求 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 灌注次序 | 符合规范、工艺试验要求 |  | 观察 | 全数 |
|  | 2 | 灌注速度和压力 | 采用低流量泵灌，泵灌速度和泵灌压力符合规范、工艺试验要求 |  | 观察、查阅施工记录 | 全部 |
|  | 3 | 灌注连续性要求 | 每幅模袋均一次性连续完成充灌,或中断间歇符合规范要求 |  | 观察、查阅施工记录 | 全部 |
|  | 4 | 混凝土养护 | 水上混凝土表面保持湿润，连续养护时间满足规范要求 |  | 观察 | 全部 |
|  | 5 | 排水孔反滤层 | 符合设计要求 |  | 检查 | 每10孔检查1孔 |
| 一般 项目 | 1 | 充灌量 | 设计计算混凝土量-5%～+8% |  | 检查 | 全部 |
|  | 2 | 充填灌口施工 | 灌口设置、接入和封扎方法符合规范要求 |  | 观察 | 全部 |
|  | 3 | 混凝土厚度 | 设计混凝土厚度±5% |  | 量测 | 每50m2检测1点 |
|  | 4 | 相邻块现场拼接 | 搭接 | 不小于设计值 | 量测 | 逐缝检查，每缝不少于3点 |
|  |  |  | 拼接 | 缝宽≤2cm |  |  |
|  | 5 | 排水孔设置 | 连续贯通，孔径、孔距、允许偏差为±5%设计值 |  | 量测 | 每10孔检查1孔 |

## 8.6  外观质量检查

8.6.1  模袋混凝土施工完成后，应检查其外观质量。当表面发生裂缝、隆起、鼓胀、沉陷、破损等质量问题时，应按批准的缺陷处理措施及时处理，并做好记录。

8.6.2  模袋混凝土外观质量评定可在缺陷消除处理完成后进行。

8.6.3  外观质量检查施工质量检验标准见表8.6.3。

表8.6.3  外观质量检查施工质量检验标准

| 项类 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 形体尺寸 | 符合设计要求，允许偏差±20mm | 钢尺测量 | 抽查15% |
|  | 2 | 表面饱满度 | 袋体表面呈有规则凹凸状，大面积凸出部分未出现明显不饱满现象 | 观察 | 全部 |
|  | 3 | 表面洁净 | 水上部分袋体表面清洁，无灰渣等附着物 | 观察 | 全部 |
|  | 4 | 隆起、沉陷、破损 | 不允许，应修复使其符合设计要求 | 观察 | 全部 |

表8.6.3  外观质量检查施工质量检验标准  （续）

| 项类 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 | 水上平整度 | 允许偏差±10mm | 使用2m靠尺或专用工具检查 | 外露面每10m2检查1点 |
|  | 2 | 缺陷处理 | 按批准的缺陷处理措施处理，处理后满足要求 | 观察 | 全部 |

## 8.7  质量评定

8.7.1  模袋混凝土单位工程、分部工程施工质量评定按SL 176执行。

8.7.2  模袋混凝土单元工程施工质量评定依据SL 632及本标准8.3.2、8.4.2、8.5.7、8.6.3的规定执行，评定表见附录C。

- 附录A  模袋混凝土厚度计算

模袋混凝土厚度的确定，可分别按照下列公式进行计算，然后取其最大值。

A.1.1  抗漂浮所需厚度按下式计算：

（A.1.1）

式中：

—计算厚度，m；

—面板系数，大块混凝土护面，=1.0，护面上有滤水点，=1.5；

—计算波浪高度，m；

—计算波浪长度，m；

—斜坡坡率；

—混凝土或砂浆容重，kN/m3；

—水容重，kN/m3。

A.1.2  抗冰推力所需厚度按下式计算：

（A.1.2）

式中：

—计算厚度，m；

—计算水平冰推力，初设建议按照SL 744中的规定取值；

—冰层厚度，m；

—斜坡坡率；

—安全系数，一般可取3.0；

—冰层以上护面垂直高度，m；

—模袋混凝土水上部分与坡面间粘聚力，kN/m2；

—混凝土或砂浆容重，kN/m3；

—模袋混凝土水上部分与坡面间摩擦系数。

- 附录B  模袋混凝土护坡抗滑稳定计算

B.1.1  模袋混凝土护坡抗滑稳定安全系数可按下式计算：

（B.1.1）

式中：

—抗滑稳定安全系数，根据边坡的建筑物级别确定；

—模袋混凝土斜坡段长度，m；

—模袋混凝土底部水平段长度，m；

—坡角，o；

—模袋混凝土与坡面间摩擦系数，应由试验确定，无试验资料时，初设阶段可取0.5。

- 附录C  模袋混凝土质量评定表

工程

表C-1           模袋混凝土单元工程施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  | 单元工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  | 施工日期 |  | 年 月 日~ 年 月 日 |
| 项次 | 工序编号 |  |  |  | 工序质量验收评定等级 |  |
| 1 | 基础面施工 |  |  |  |  |  |
| 2 | △模袋制作及铺设 |  |  |  |  |  |
| 3 | △混凝土灌注 |  |  |  |  |  |
| 4 | 外观质量检查 |  |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  | 各工序施工质量全部合格，其中优良工序占____%，且主要工序达到________等级，单元工程试块质量检验合格，各项报验资料________SL 632—2012的要求。 单元工程质量等级评定为：________ 。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占____%，且主要工序达到_______等级，单元工程试块质量检验合格，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 单元工程质量等级评定为：________ 。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注1：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。 |  |  |  |  |  |  |

工程

表C--2         基础面施工工序施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工序编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  |  | 质量标准 | 检查（测）记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主控项目 | 1 | 水上表土清理 |  |  |  | 基础表层树根、杂草、垃圾、废渣等障碍物已全部清除 |  |  |  |  |
|  | 2 | 不良土质处理 |  |  |  | 水上淤泥、腐殖质土全部清除。水下深层软基础面处理符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础面回填 |  |  |  | 水上基础面坑、沟、槽、台阶和水下亏坡等回填处理符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 平整度 |  |  |  | 水上不大于100mm 水下不大于150mm |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基底高程 |  | 水上 |  | -10 mm～+10 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水下 |  | -20 mm～+20 mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 平台高程 |  | 陆上 |  | -10 mm～+10 mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水下 |  | -20 mm～+20 mm |  |  |  |  |
|  | 3 | 基底宽度 |  |  |  | 不小于设计值，超出设计边线50cm |  |  |  |  |
|  | 4 | 边坡坡度 |  |  |  | 不陡于设计要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 轴线偏移 |  |  | 陆上 | ±50mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水下 | ±100mm |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

工程

表C--3         模袋制作及铺设工序施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 工序编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 检查（测）记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主控项目 | 1 | 制作及连接 |  |  | 模袋沿横断面方向整块制作加工，纵断面方向连接方式符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 固定及安装 |  |  | 模袋固定、定位桩位置和间距符合规范和设计要求，模袋安装位置符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 模袋铺设表面 |  |  | 模袋与基础面贴合紧密，平整、无褶皱，且松紧适度 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 模袋规格尺寸 |  | 长度 | 不少于设计长度的105% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽度 | 不少于设计宽度的107% |  |  |  |  |
|  | 2 | 充灌口设置 |  | 直径 | 允许偏差±30mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 间距 | 允许偏差±50mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 袖长 | 允许偏差±30mm |  |  |  |  |
|  | 3 | 铺设边线 |  |  | 允许偏差±20mm |  |  |  |  |
|  | 4 | 上下端（坡肩、坡脚）预留余量 |  |  | 允许偏差±30 mm |  |  |  |  |
|  | 5 | 接缝与下垫土工织物搭接宽度 |  |  | 不小于设计值，且每一侧不小于50cm |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

工程

表C--4         混凝土灌注工序施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 工序编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 检查（测）记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主控项目 | 1 | 灌注次序 |  |  | 符合规范、工艺试验要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 灌注速度和压力 |  |  | 采用低流量泵灌，泵灌速度和泵灌压力符合规范、工艺试验要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 灌注连续性要求 |  |  | 每幅模袋均一次性连续完成充灌,或中断间歇符合规范要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土养护 |  |  | 水上混凝土表面保持湿润，连续养护时间满足规范要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 排水孔反滤层 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 充灌量 |  |  | 设计计算混凝土量-5%～+8% |  |  |  |  |
|  | 2 | 充填灌口施工 |  |  | 灌口设置、接入和封扎方法符合规范要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土厚度 |  |  | 设计混凝土厚度±5% |  |  |  |  |
|  | 4 | 相邻块现场拼接 |  | 搭接 | 不小于设计值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拼接 | 缝宽≤2cm |  |  |  |  |
|  | 5 | 排水孔设置 |  |  | 连续贯通，孔径、孔距、允许偏差为±5%设计值 |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

工程

表C--5         外观质量检测工序施工质量验收评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 工序编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日~ 年 月 日 |  |  |
| 项次 |  | 检验项目 |  | 质量标准 | 检查（测）记录 |  | 合格数 | 合格率 |
| 主控项目 | 1 | 形体尺寸 |  | 符合设计要求，允许偏差±20mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面饱满度 |  | 袋体表面呈有规则凹凸状，大面积凸出部分未出现明显不饱满现象 |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面洁净 |  | 水上部分袋体表面清洁，无灰渣等附着物 |  |  |  |  |
|  | 4 | 隆起、沉陷、破损 |  | 不允许，应修复使其符合设计要求 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水上平整度 |  | 允许偏差±10mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 缺陷处理 |  | 按批准的缺陷处理措施处理，处理后满足要求 |  |  |  |  |
| 施工单位自评意见 |  |  | 主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位复核意见 |  |  | 经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于_____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料_____SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为：__________。 （签字，加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

标准用词说明

| 标准用词 | 严 格 程 度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件可以这样做 |

中国水利工程协会团体标准

水利水电工程模袋混凝土施工技术规范

T/CWEA XX-201X

# 条 文 说 明

目  次

1  总则	27

3  模袋混凝土设计	28

3.1一般规定	28

3.2  适用条件	28

3.3  厚度计算及稳定分析	28

3.4  排水设计	28

4  施工准备	29

4.1  一般规定	29

4.2  原材料	30

4.3  混凝土配合比	30

4.4  生产性试验	30

5. 基础面处理	30

5.1  一般规定	30

5.2  水上基础面	31

5.3  水下基础面	31

6  模袋加工和铺设	31

6.1  一般规定	31

6.2  模袋加工	31

6.3  模袋铺设	32

7  混凝土灌注	32

7.1  一般规定	32

7.2  混凝土拌和、运输	33

7.3  混凝土灌注充填	33

8 施工质量检验与评定	35

8.5  混凝土灌注质量检验	35

# 1  总则

1.0.1  模袋混凝土，是我国上世纪80年代初从国外引进的一项现浇混凝土新技术，随着我国科学技术进步、经济的蓬勃发展，在国内应用发展较快。经过近30年的运用，模袋混凝土技术已日趋成熟，广泛应用于江、河、湖、海的堤坝护坡、护岸、港湾、码头、围垦等防护工程中。

为指导模袋混凝土施工，部分地区、行业在不断总结施工经验的基础上，制订了一些针对具体工程的施工、验收标准，。但截至目前，水利行业尚无颁布正式的工程设计和施工技术规范。

为了更好地推广这项技术，使其设计、施工规范化，保证模袋混凝土施工质量与安全，在广泛收集资料、深入细致调研的基础上，编制此规范。

1.0.2  模袋混凝土施工技术，因其施工效率高、地形适应性强、并可在水下铺设充灌施工等特点，主要应用于河湖整治、水库工程中的岸坡防护和引水渠道衬砌防渗工程。近年来在海堤围垦、港湾码头和水毁河道应急抢险修复工程中多有应用。

传统模袋施工作业方法为“先铺后灌”，水下施工对潜水员依赖性较大。深水施工时，水下流速变化、水质浑浊对潜水员作业安全和模袋整体完成效果影响较大。以编者在长江荆江河段深水模袋施工经验，在流速小于1m/s时,施工水深超过8m，潜水员水下作业非常困难，施工质量难以控制。因此本标准对水下深度限制值为8m。

超过限定深度可采用驳船滑道法施工，其程序为“先灌后铺”，曾在珠江和长江流域的堤防护坡中应用。模袋混凝土灌注在水上（船面）作业，完成模袋泵灌饱满与否直观，易于质量控制。在充填规模大，宽阔深水区域作业时具有独特优势。但该法缺陷有二，一为作业船只对河道占用较大，影响通航，不能应用于较窄河道。其二，单次铺设模袋宽度较小，模袋搭接或分缝数量较多，不利于模袋法施工整体性。

1.0.3   一般情况下，模袋混凝土需要根据土工合成材料布幅、施工段长度、施工机具以及工程现场实际情况进行深化设计，故此提出工程正式施工前均应编制专门施工方案的要求。模袋混凝土施工大多涉及危险性较大的水上水下作业，因此必须制定专门安全管理措施方案。

模袋混凝土施工过程中，使用的拌和、运输、泵送、船只等机械设备较多，不安全因素较多，为减少人员安全风险，方案中应制定相应措施。且随着社会经济不断发展和文明程度的不断提高，人民群众对环境的要求越来越高，国家加大了对环境和生态保护的执法力度，施工单位应制定环保措施，做好环境和生态保护工作。

# 3  模袋混凝土设计

## 3.1一般规定

3.1.3  模袋混凝土厚度是影响工程安全和造价的主要因素，护底工程一般不小于10cm，内陆护岸以及堤坝护坡厚度一般为15～25cm，沿海护岸以及堤坝护坡厚度30cm以上，有的工程最大厚度已达70cm，重要工程还应通过试验确定。条文规定的模袋混凝土最小厚度是考虑工程耐久性以及便于施工控制，根据工程实践经验制定的。

3.1.4  为了保证工程的耐久性，结合SL191对永久工程混凝土强度等级的最低要求，规定混凝土强度等级不小于C20。

3.1.5  模袋宜选择强度较高、变形较小、孔径适宜的材料，即要保证模袋在自重压力下不破裂，又要透水不漏浆，一般选用机织模袋；临时工程根据工程重要性、经济性可选用编织模袋。

3.1.6  在一般情况下，可根据模袋混凝土所处环境类别，按照现行《水工混凝土结构设计规范》SL191规定，对混凝土最大水灰比、最小水泥用量、最低强度等级、最大氯离子含量、最大碱含量等提出基本要求，但考虑影响耐久性的因素很多，设计时可根据实际情况及预期的施工质量控制水平，将耐久性要求作出相应的提高或降低。

## 3.2  适用条件

3.2.2  为了便于模袋混凝土质量控制，根据工程实践经验建议设计坡比不陡于1:1.5，坡面平整度不大于10cm。为防止硬物和尖锐物损伤模袋布，铺设模袋之前需将坡面杂物清除干净。填土区整坡时，应分层压实，并做好新老坡结合，严禁贴坡回填。

## 3.3  厚度计算及稳定分析

3.3.1  模袋混凝土厚度计算采用《水利水电工程土工织物设计规范》（SL/T225）中公式，供设计时参考，常年无冰地区可不进行抗冰推力计算。

3.3.2  受冰冻破坏严重地区，考虑冻融影响，模袋混凝土厚度在计算厚度基础上宜适当加大，增强其耐久性。

## 3.4  排水设计

3.4.1、3.4.2  地表排水简单易行，效果好，既可以减少地表水渗入坡体，同时也可减小地表水对坡面的冲刷；坡体内部排水可降低地下水位，减小孔隙水压力，这两项措施均能有效地提高边坡的稳定性。

3.4.3  对于设置排水孔的模袋混凝土，为了防止基土流失，需在模袋底部设置反滤层，保持岸坡稳定。

# 4  施工准备

## 4.1  一般规定

4.1.1  模袋混凝土主要施工设备一般包括挖掘机、混凝土搅拌机、运输车、输送泵及配套泵管、柴油发电机组、手动葫芦等，水上作业还包括潜水工作船、模袋混凝土施工船、砂石运输船、交通船等。机械设备选用应根据现场实际情况、施工条件、进度要求合理选用。施工所选用的机械设备应符合《建筑施工机械与设备—混凝土搅拌机》（GB/T 9142）、《建筑施工机械与设备—混凝土搅拌站(楼)》（GB/T 10171）、《建筑施工机械与设备—混凝土搅拌运输车》（GB/T 26408）等国家和行业相关要求。

4.1.2  施工进度计划应在满足合同质量、安全管理目标的前提下，结合现场实际情况和施工企业自身资源条件，实事求是进行合理编制。同时应遵循以下原则：

(1) 合理安排施工顺序，保证在劳动力、材料物资以及资金消耗量最少的情况下，按规定工期完成拟建工程施工任务。

(2) 采用可靠的施工方法，确保工程项目的施工在连续、稳定、安全、优质、均衡的状态下进行。

(3) 节约施工成本。

4.1.3  施工单位进场后，应提请发包人提供平面、高程控制点成果资料，并进行复核，根据工程实际情况，选址埋设或在稳定位置设置加密基准点，制订测量方案。

施工放样开始之前，应详细查阅工程设计图纸，对于设计图纸中有关数据和几何尺寸，应认真进行检核，确认无误后，方可作为放样的依据。各桩号的堤（坝）肩线、脚线，膜袋混凝土上下边线及高程应编辑成表格，方便查阅核对。

测量仪器、工具应定期核验校正，保持良好状态。

现场放样所取得的测量数据，应记录在规定的放样手簿中，所有栏目必须填写完整，字体应整齐清晰，不得任意涂改。

施工测量贯穿于整个施工测量中。模袋混凝土施工测量就是将图纸上设计好的堤（坝）的平面位置和高程，按设计要求，通过定位、放线和检查，标定到施工的作业面上。

模袋混凝土护岸一般为堤防类水利工程。水利工程的平面、高程控制及测量放样误差应满足《水利水电工程施工测量规范》SL52的有关规定，故本规范编制时未再做出详细要求。

4.1.4  在现场进行模袋灌注之前，无论采用何种方法，均须采用与生产相同条件进行灌注工艺试验，以便了解各项参数、指标。

## 4.2  原材料

4.2.1  对于模袋混凝土工程量较大，施工工期紧张的工程，宜对模袋主要原材料生产厂家进行实地考察。主要考察内容包括资质信誉度、生产供应能力、质量安全保证措施到位情况等。对于模袋用量不大的工程，可不进行考察。

## 4.3  混凝土配合比

4.3.1  混凝土配合比设计应委托具有相应资质的专业检测试验机构进行。

4.3.2  混凝土配合比设计包括原材料的优选试验和混凝土配合比选择试验两个阶段。配合比设计以设计指标、混凝土和易性和经济性三项内容进行综合优选。配合比除应满足设计的强度、防渗等要求，还应满足施工要求，模袋混凝土要求坍落度一般不小于160mm，属大流动性混凝土范畴。

施工生产中，对首次使用的混凝土配合比（施工配合比）应进行开盘鉴定，开盘鉴定时应检测混凝土拌合物的工作性能，并按规定留取试件进行检测，其检测结果应满足配合比设计要求。

## 4.4  生产性试验

4.4.1～4.4.4模袋混凝土属现代先进现浇混凝土技术，工程正式施工前进行生产性试验还是很有必要的。通过生产性试验，可以检验现场施工设备性能和拟采用的工法、工艺是否满足施工需要和设计功能要求，同时获得最优质量和安全控制要求的施工参数，确保施工质量和进度。模袋混凝土工程开工前7天，施工单位应编制生产性试验方案并经监理机构审核批准后实施。现场生产性试验活动结束后，施工单位还应编制书面生产性试验总结上报监理机构审查确认备案。

# 5. 基础面处理

## 5.1  一般规定

5.1.4边坡修整处理和坡脚基础开挖处理，是保证模袋混凝土护坡在风浪或水流作用下结构强度和稳定性、耐久性的重要因素，因此本条文做出模袋铺设必须在边坡修整和基础面处理验收合格后方准进行的规定。

## 5.2  水上基础面

5.2.1～5.2.3  模袋混凝土工程水上基础面处理与一般堤防工程堤基清理区别不大，本规范编制时主要引用和参照《堤防工程施工规范》（SL260）和上海市地方技术标准《水利工程施工质量与检验评定标准》（DG/TJ08-90）等章节内容。

## 5.3  水下基础面

5.3.1～5.3.2  水下基础面处理是混凝土模袋施工前的重要准备工作，直接决定着护岸整体施工质量。严格控制坡脚质量，按照设计要求进行坡脚加固处理和做好防范坡脚出现冲蚀淘刷工作是后续模袋混凝土质量的基本保证。为确保工程结构稳固安全，本标准对坡脚加固处理做出严格要求，。

5.3.3  水下淤泥质基础面处理在水运工程港航施工和海塘圈围施工中较常见，其处置方法为土工合成材料加筋垫层、通长管袋垫层、抛石挤淤、填砂挤淤、铺设塑料排水板、抛填块石等。其施工工艺标准在现行行业标准《堤防工程施工规范》（SL 260）和《防波堤设计与施工规范》（JTS 154-1）中有明确规定，因此本条文中仅列指处理方式。

# 6  模袋加工和铺设

## 6.1  一般规定

6.1.2  上下层扣带间距因边坡坡比大小、坡面长短和混凝土厚度大小而异，因此工程正式施工前应通过现场生产性试验进行确定。

6.1.3  模袋铺设必须在边坡修整和基础面处理（包括锚固槽开挖）验收合格后进行。

6.1.4  模袋铺设完成验收合格后因故未能及时进行混凝土浇灌，停滞期间铺设模袋质量状况和施工环境就极有可能发生变化，如长时间风浪冲刷造成固定设施松动，已铺好的模袋发生漂移，或者出现涨潮、大风大浪等恶劣天气，错过最佳浇灌时机，造成施工资源浪费、工期损失。模袋铺设完成验收合格后应及时浇灌混凝土，因故不能及时浇灌的，再次安排浇灌时应重新对铺设模袋进行检查验收。故本条做出模袋铺设完成后应及时进行混凝土浇灌的要求。

## 6.2  模袋加工

6.2.1  模袋加工制作内容包括模袋裁剪、模袋缝合、模袋袖口缝制、扣带绳系挂等。模袋加工质量好坏，直接影响到模袋混凝土浇灌施工的顺利进行，因此加工前对模袋土工布合成材料质量进行严格检查验收是十分必要的。故本条文特对模袋土工材料外观质量做出要求。

6.2.2  模袋按其平面尺寸分为标准型和异型两种，标准型模袋的加工尺寸宜按设计坡长（宽度）分段（长度）加工，异型模袋的尺寸可根据地形测量的结果进行加工，并预留一定的伸缩量。

6.2.3  堤坝横断面方向上单幅模袋布搭拼接，将大大增加了接缝，过多的接缝处理不利于模袋质量控制和抗风浪水流冲刷。因此本条文做出了“单幅模袋布在堤坝横断面方向上应整块制作加工，不准搭接或缝接”的规定。

土工模袋布所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工模袋布必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。缝好的土工模袋布接缝最包括1行有线锁口链形缝法。用于缝合的线与土工模袋布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的土工模袋布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。

6.2.4  模袋充灌口处的袖口主要起到模袋体与混凝土泵管路间衔接纽带作用，混凝土输送流动时容易在此T型交叉部位出现压应力集中，受力较为复杂。因此，规范特对袖口缝制质量做出严格要求，防治袖口发生爆裂事故。必要时可现场抽样进行检测试验，袖口拼接缝制后强度应不低于原织物强度的60%。

## 6.3  模袋铺设

6.3.1 施工区域水文气象条件、施工测量放样、现场设备工器具性能数量、基础面处理情况、成品膜袋验收等工作均对模袋铺设质量起着至关重要的作用，必须严格把关、逐项落实。

6.3.2为了保证模袋铺设的平整和拉紧，铺设前应对模袋予以卷紧处理。这样不仅便于人工搬运和定位铺放，确保铺设的模袋与堤轴线垂直，而且还能将模袋卷中封存的空气快速挤压出去，缩短了其浸入水中的时间。

模袋体之间的搭接宽度是模袋混凝土质量的一项重要控制指标，直接关系到模袋混凝土护坡护岸效果。搭接不良时，往往会沿模袋排缝处发生堤坝土石体冲刷流失，造成护岸结构失稳，从而影响工程总体质量安全。因此本条对相邻模袋体间接缝处理做出从严要求。

# 7  混凝土灌注

## 7.1  一般规定

7.1.2  按SLT 225-98规定，水深超过2m应采用潜水员配合控制水下混凝土灌注和铺设质量。潜水员作业应符合下列要求：

1  潜水员应经专业培训合格，并取得水下施工作业许可证明；

2  潜水安全设施和施救装备应配备齐全。各项潜水设施未经安全检查或未整改合格的，禁止潜水员下水；

3  每次作业潜水员数量不应少于2人，沟通方式和应急救护措施可靠。

4  潜水员应经充分的安全交底，并对水下绳索、袋布的分布、位置、数量掌握清楚。

7.1.3  本条主要针对北方寒冷地区。

7.1.4  深水施工区由于水情复杂，水下流速变化较大，为作业人员安全，本条明确水下施工流速限制值。水下作业流速小于1m/s时，适合作业，安全风险较低；水下作业流速在1m/s-1.5 m/s间时，宜根据潜水员试潜情况选择性作业或不作业；水下作业流速大于1.5m/s时，禁止作业；其目的为确保水下施工作业安全。

## 7.2  混凝土拌和、运输

7.2.3  参照SL/T 225要求泵送水平运输距离控制在50m内，主要是为防止因输送距离太长而造成混凝土在输送管道内离析堵管导致充灌障碍。

水下管道和陆上管道最末端采用软管要求目的是为满足泵灌施工要求，陆上末端软管长度，还应能满足不移动钢管而能接入所有预定充灌口的要求。

根据SL677要求，泵送管道直径应超过3倍最大骨料粒径。骨料的最大粒径和选择的泵送管道直径应能按上述原则对应。

## 7.3  混凝土灌注充填

7.3.2  充灌口撤管封扎宜在混凝土开始初凝后进行，封扎前宜掏出凸出混凝土，并将灌口布塞入布袋内。

7.3.3  有搭接要求时，应将上游模袋压盖在下游模袋上。如采用先下游后上游的施工顺序，可更好的保证相邻模袋搭接质量，但逆水施工也易造成难度加大。传统的模袋混凝土施工工艺中，有仍采用顺水流向施工并解决了搭接难题的方法，效果良好。具体办法为对单元块模袋分条，逐条施工时将搭接要求条折叠留置，待下游搭接条浇筑后翻平叠压后完成留置条充灌。因此本条对顺水流方向的施工顺序未做强制性要求。

7.3.4  泵灌速度和泵灌压力应控制适宜，其值太小，混凝土在模袋内不易密实，其值太大，模袋容易胀破。

7.3.5  填充效果应以模袋饱满密实，无灌注不足或超灌为准。泵灌饱满度通过现场观察研判，近饱满状态指泵灌混凝土体积达到模袋总体空间容积的75%～85%。

7.3.8  充灌过程中易发生管道堵塞、模袋鼓胀、鼓包等异常情况。模袋鼓胀产生原因多为由于充灌速度、充灌压力控制不均匀，在已发生骨料集中，局部堵塞现象时，错误的继续加压而造成。模袋鼓包产生原因为模袋内扣带或系绳松脱或断裂，或充灌压力过大造成。充灌堵塞常出现在混凝土输送管道、出料口及模袋内, 产生原因为骨料超径、坍落度不稳定、配合比不当以及充灌停顿时间过长等。

在已有上述迹象时严禁加压灌泵，可采用下述方法进行处理和预防。

1 模袋鼓胀：

1）及时人力踩踏模袋，辅助混凝土料流动；

2）冲洗模袋表面，保持袋布疏水、通气顺畅；

3）适时停灌，待模袋内水分、空气基本排除后，点泵充满；

4）控制充灌速度和充灌压力均匀。

2  模袋鼓包：

1）检查模袋内攀筋与联接袋的松脱或断裂现象；

2）控制充灌压力；

3）初凝前割破鼓包处模袋，排放部分混凝土后缝接。

3  堵塞：

1）控制混凝土配合比和混凝土坍落度、剔除超径粗骨料；

2）加强设备维护，减少充灌停顿时间；

3）人工压踩堵塞处，促进混凝土料流动；

4）优化管道布置方案和连接。

7.3.11  边界处理要求及时进行，是基于更利于模袋混凝土的稳定，应严格按照设计结构要求和尺寸实施。要求不早于模袋混凝土浇筑完成14天开始，是为了确保边界处理时，模袋混凝土的强度已达到设计要求的60%-80%。

为增强模袋混凝土的抗滑稳定和防止边界侵蚀破坏，根据工程的条件和规模，应对模袋顶部、底部采取锚固或压载，侧翼采取压袋沟或压载之类的处理措施。无论何种处理方式，设计应对平封延伸长度，锚封入土深度、侧翼上下游沟深、封顶结构尺寸、压载厚度等技术要求进行计算并确定。故本条对模袋混凝土边界处理要求为按设计结构和处理方式，执行相应的规范。

# 8 施工质量检验与评定

## 8.5  混凝土灌注质量检验

8.5.3  泵压充灌过程中模袋透水性能与袋布孔径相关，也因此造成初始泵灌水灰比与最终固结水灰比差异较大。为能真实反映成型后的模袋混凝土实际强度，JTS257在混凝土抗压强度试件制备时，编入了试件制备灌入织物袋和吊置，以同条件模拟出现场透水效果要求。本条款同要求执行。

8.5.5  水上模袋混凝土表面存在凸凹，探针检验，取其平均值进行厚度评定，此方法已广泛使用。

SL634《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》对护坡厚度要求允许偏差范围为±5%设计值，本标准参照执行。